Ausschreibungstext

Randbegrenzung aus Bordsteinen herstellen:

Rasenbordsteine nach DIN EN 1340 Typ IDT

von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- Unbearbeitete Betonsteinoberfläche (Cassero)

- Gleitwiderstand USRV > 65

Rasenbordsteine:

Typ: Form A				Oberflächenbearbeitung: Cassero (unbehandelt)

Farbe: steingrau             		Format: 5/25/100 cm

Stück: 	_____							     €/Stück: ______________

Stk. ______		Einheitspreis €/Stk: _________		Gesamtbetrag €: ______

Einbaubeschreibung:

Bordsteine nach ZTV Wegebau höhen- und fluchtgerecht auf ein mindestens 10 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament C 12/15 versetzen. Die Rückenstütze ist bis 1/3 unter der Oberkante der Einfassung herzustellen. Rückenstütze ist zu schalen und mindestens 10 cm dick auszuführen. Der Beton des Fundamentes und der Rückenstütze ist zu verdichten.

Fugenbreite 4 +/- 2 mm

Bei fußläufigen Bereichen können in Rücksprache mit der Bauleitung abweichende Fundamentmaße vereinbart werden.

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125