Ausschreibungstext

Baumschutzsystem herstellen:

Baumschutzsystem - Bauteile nach DIN EN 13198

Baumscheibe z.B. Concret von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Natursteinvorsatz mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- mindestens 75 % Natursteinkörnung im Vorsatz

- Gestrahlte Oberfläche (pasand), gefaste Ausbildung

- Nachgewiesener Frost- und Tausalzwiderstand mit einer Abwitterung

von max. 1,5 kg/m²

- Betongüte C 30/37 LP

- Druckfestigkeit > 37,0 N/mm² (Mittel)

- Baumscheiben aus Stahlbeton

- statisch nachgewiesene Elemente

- Luftöffnungen

- 1 Einlassöffnung zur Bewässerung

Belastbarkeit 5 kN/m²

Format: 150/150	Lichte Öffn. Ø 75 	Farbe: ______	Stück ____	€/Stück _____

Aufkantung: keine (klassische Anwendung)

Belastbarkeit SLW 30

Format: 200/200	Lichte Öffn. Ø 120	Farbe: ______	Stück ____	€/Stück _____

Aufkantung: keine (klassische Anwendung)

Format: 250/250	Lichte Öffn. Ø 120	Farbe: ______	Stück ____	€/Stück _____

Aufkantung: keine (klassische Anwendung)

Reduzierring* 2-teilig Ø 50 cm					Stück ____	€/Stück _____

Reduzierring* 2-teilig Ø 85 cm					Stück ____	€/Stück _____

*nicht befahrbar

Oberflächenbearbeitung:

Farbe:

Schematische Darstellung:

Baumquartier z.B. Arbovit®  von Lithonplus oder gleichwertig

Charakteristika: 	- Nachgewiesener Frost- und Tausalzwiderstand mit einer Abwitterung

von max. 1,0 kg/m² (Mittel)

- Betongüte C 35/45

- Baumquartier aus Stahlbeton

- statisch nachgewiesene Elemente

- Bodenpressung statisch nachgewiesen (Ev2 > 45 MN/m²)

Pflanzöffnungen der Abmessung

l x b x h 		253 x 253 (x 90) 	Arbovit 2500

l x b x h 		203 x 203 (x 90) 	Arbovit 2000

l x b x h 		153 x 153 (x 90)	Arbovit 1500

liefern und nach Angaben der Bauleitung höhengerecht versetzen.

Stück ____	€/Stück _____

Anzahl der verwitterbaren Durchwachsöffnungen  			_____ Stück/Arbovit

Zulage:

Stahleinfassung mit 12 cm Höhe zum reversiblen Einsatz der Concret-Baumscheibe

Stk ______		Einheitspreis €/Stk: ______			Gesamtbetrag €: ______

Einbaubeschreibung:

Arbovit-Baumquartier  auf tragfähiger Vegetationstragschicht (Ev2 > 45 MN/m²) höhen- und fluchtgerecht, im Gefälle des späteren Belages ggf. unter Zuhilfenahme geeigneter Ausgleichsschichten versetzen. Auffüllen des Pflanzquartiers mit Pflanzsubstrat gemäß FLL-Richtlinie (bis zu 12 cbm) lagenweise gleichzeitig zur Verfüllung der Restbaugrube. Das Wurzelwerk des versetzten Baumes darf beim Auffüllen nicht beschädigt werden.

Die Concret-Baumscheibe wird in eine Ausgleichsschicht aus frostbeständigem Mittelbettmörtel auf dem Auflager des Arbovit-Baumquartiers versetzt.

Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des Herstellers

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125