Ausschreibungstext

Betonplattenbelag herstellen:

Betonplatte nach DIN EN 1339 Typ KIDPU

z.B. Diamant von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Natursteinvorsatz mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- mindestens 75 % Natursteinkörnung im Vorsatz

- geschliffene und gestrahlte Oberfläche

- Hochverdichteter Beton im Kantenbereich

- Minifase

- Gleitwiderstand USRV > 65

- Kalibrierte Höhe

- Biegezugfestigkeit > 5 N/mm²

- Frost- und Tausalzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP

- Erhöhte Frühfestigkeit (Einbaufähig 14-Tage nach Produktion)

- Betonzusatzmittel zur Verminderung des Ausblühverhaltens

- Bei Verwendung mineralischer Farbstoffe, haben diese eine erhöhte

UV-Beständigkeit

Farbe:

Verband:

Oberflächenschutz b.c.s: zur leichteren Reinigung der Belagselemente

- Tiefenschutz bis zu 5 mm für Langzeitwirkung

- geringe mechanische und spezifische Adhäsion zwischen

Kaugummi und Betonoberfläche

- hohe Temperaturbeständigkeit

- Ionenaustauschreaktion zur Verminderung von Algenbildung

- kurzzeitigen Schutz vor verdünnten Säuren und Laugen

- Oberflächenschutz nicht sichtbar

Einbaubeschreibung:

Abgleich der Belastungsklasse nach Lithonplusvorgaben.

Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Wegebau und Verlegeplan herstellen.

Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.

Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)

Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5

(gebrochen, Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)

Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%

Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm)

Verlegung

Beim Verlegen der Steine/Platten sind diese auf das Rastermaß auszurichten.

Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.

Abgelegte Steine/Platten sind z.B. mit Gummihammer in der Höhe anzupassen, abgekehrten Belag geschützt mit einem Gummihammer leicht anklopfen, Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.

Fugenschluss - Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter kontrollierter Wasserzugabe einschlämmen

Grundreinigung zur Abnahme – Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter Reinigungsmittel und Bürsten zu reinigen.

Steinmaße (Rastermaße*)

40 x 40	Nenndicke   4,2cm       m² ______				€/m² ___________

m² ______		Einheitspreis €/m²: ______			Gesamtbetrag €: ______

*Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

Zuarbeiten

Nassschneiden von Pflastersteinen einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: ______			Gesamtbetrag €: ______

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch- Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125