Ausschreibungstext

L-Tec Systemwinkel (Standard, XF4)

von Lithonplus oder gleichwertig

Winkelstützelemente fachgerecht versetzen

Lieferung und Montage eines modularen Begrünungssystem (wandgebunden) an eine Mauerscheibe (Montage bauseits) gemäß Ausführungsplan.

Pos.1

Charakteristika: Mauerscheiben nach DIN EN 15258 bzw. BGB-RiNGB (Liste C des Institutes für Bautechnik) mit Bewehrung aus Stahl und/oder Fasern. Für die Maßtoleranzen des fertigen Bauwerks wird die DIN 18202 vertraglich vereinbart. Schalungsglatt außer Verfüllseite.

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

- Betongüte C 35/45 mit Luftporenbildner

- Erhöhter Frost- und Tausalzwiderstand für den Einsatz in Verkehrsflächen (nach XF4, zul. Abwitterung nach ZTV Ing)

- Expositionsklassen XF4, XD2, XS 2, XC 4

- Sichtbetonklasse SB 4 (vorne und hinten)

- Fase 8/8

- Kanten (Sichtbereich) 90°, keine Konizität

- Integrierte Gewindehülse zur Befestigung der „Greenwall“

- Einbindetiefe > 25 cm

- Windlastzone max. WLZ 2

Form A 	h = 55 cm			Form B 	h = 130 cm

h = 80 cm					h = 155 cm

h = 105 cm

Form C 	h = 180 cm

h = 205 cm

h = 230 cm

h = 255 cm

h = 280 cm				Tabelle zu Form C

h = 305 cm

h = 355 cm

h = 405 cm

L-Tec Mauerscheibe

Typ: 	Breite: 	_______

Höhe:	_______  (Wichtig!!! Einbindetiefen nach Statik beachten)

Oberflächenbearbeitung:

Lastfall: ________	(Spezifizierung nach Lithonplusvorgaben)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Eckelemente - Winkel: 90°

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Pos. 2

Fundament

Erstellen eines frostsicher gegründeten Fundamentes aus einem Beton C 20/25 mit unterseitiger Drainage. Als Frostschutzmaterial mit einer Gründungsebene (- 80 cm) muss das Hinterfüllmaterial (STS 0/32, TL SoB) verwendet werden. Die Fundamentmaße sind abhängig von den baulichen Situation und der zu erwartenden Belastung - die Herstellerangaben sind zu beachten (s. Einbauhinweise). Das Fundament muss tragfähig sein. Die Höhen sind exakt nach Detailzeichnungen anzupassen – die Endhöhen sind zu berücksichtigen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Drainage (PVC-Filterrohr DN 100)

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Pos. 3

Einbau

______lfm Lithonplus „L-Tec Mauerscheibe xF+ (Typ Standard)“ in Sichtbetonqualität auf ein frostsicher, nach den statischen Vorgaben des Herstellers, gegründetes Betonfundament

flucht- und höhengerecht auf ein Mörtelbett MG III versetzen. Die 0,5 cm breiten Stoßfugen sind an der Rückseite der Mauerscheiben mit einem 10cm breiten Dichtstreifen (selbstklebend) abzudichten. Am Boden der frostsicheren Gründung ist eine Drainageleitung, bestehend aus Filterrohren DN 100 zu verlegen. Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller Materialien und erforderlichen Nebenarbeiten.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Transportschlaufen M 16 (bis 1,55 m L-Tec)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Transportschlaufen M 20 (ab 1,80 m L-Tec)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Abstandhalter aus Kunststoff:

Einheitspackung

Satz = 10 Stk.

Anzahl Packung je 10 Stk ______

Einheitspreis €/Packung: _________		Gesamtbetrag €: ______

Hinterfüllung

Die Mauerscheiben sind bis auf die Gründungsebene mit einem frostsicheren, gebrochenen Material (φ = 37,5°, STS 0/32 nach TL SoB) zu hinterfüllen (nach Statik bzw. Fundamentierungsmaterial nach Lithonplus). Das hinterfüllte Material ist lagenweise zu verdichten. Das Verdichtungsgerät darf nicht unmittelbar (Abstand > 30 cm) an die Mauerscheiben herangeführt werden. Die Belastung durch Baugeräte während der Bauzeit dürfen die zulässigen Lastannahmen nicht überschreiten. Das Hinterfüllmaterial wird in ausreichender Dicke nach Bodengutachten hinterfüllt.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Schematische Darstellung

x = Einbindetiefe

d = Fundamentdicke

b = Fundamentbreite*

ü = Überstand

FM = frostsicheres Material

*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Gründen verlängert werden

Pos. 4

Montage des Systems Everybody's Green Wall von Beeotopia – 
Montageanleitung beachten

Das System besteht aus folgenden Teilen:

1) Senkschrauben

M16, Länge: 65mm

Rechtsgängig

Verzinkter Stahl

Normen: ISO 10642

Innenantrieb IS10

Festigkeitsklasse 08.8

Leitfabrikat: Würth Senkschraube, Art.-Nr. 0087 16 65 , o.g.

2) Alu-Profil-Rahmen

Breite: 97,5cm

Höhe: Abhängig von Mauersteinhöhe

Alu-Rechtechtrohr: 40x40x2mm

Vorgebohrt mit Löcher für Verankerung mit Schrauben und für Montage der J-Schiene

3) J-Montageschiene

Alu-Leichtbau, U-Profil

Länge: 97,5cm

Einbauraster (vert.): 19,5cm

Materialstärke: 15mm

Seitliche Stoßkante 90° für Endlosbauweise

4) Bohrschrauben

Für die J-Schiene-Montage an Alu-Rahmen

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb

Edelstahl

Kopfdurchmesser: 5,3mm

Kopfhöhe: 2,6mm

Innenantrieb: AW10

Länge: 13mm

Leitfabrikat: Würth Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb, Art-Nr. 0206 129 13, o.g.

5) Pflanztopf

Zum Einhängen

BxLxH: 16,5x18,9x22cm

Einbauraster BxH: 16,5x19,5cm

PC / ABS Gecomblend 5000 FR, Granulat

Baustoffklasse DIN 4102-B1 (schwerentflammbar)

Mit integrierter Schlauchführung und Überlaufbewässerung

Gewicht pro m²: 45kg (30 Töpfe inkl. UK, bewässert, bepflanzt)

6) Filz-Pflanztaschen

Ausgeführt in haltbarem, hydrophilem Vlies, welches eine Verdunstungskühlung auch

zwischen den Pflanzen zulässt auszuführen.

Durchmesser: 10cm

Höhe: 13cm

Stärke: 2mm

7) Pflanzen

s. Pflanzliste, mit Bauherr abzustimmen.

8) Verschlussschrauben

Zur Montage in unbenutzten Gewindehülsen.

M16

Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte.

Norm: GPN 720

Leitfabrikat: Würth Verschlussschraube GPN 720 Form A, Art.-Nr. 0598 720 052.

9) Rohrstopfen

Zum Verschluss von offenen Enden des Alu-Profil-Rahmens.

40x40mm

Kunststoff

Schwarz

10*) Auffangwanne oder Rinne - Bedarfsposition!!!

Aus Stahlblech oder UV-stabilen Kunststoff (PE), RAL-Farbe nach Wahl.

Zur Montage unterhalb unterste Reihe, mit Entwässerung ins Freie.

Montage und Materialität der Rinne in der Planung zu klären.

11*) Rahmen oder Abdeckung - Bedarfsposition!!!

Zur Montage seitlich (links und rechts) als Abdeckung. Deckt auch

Entwässerungsrinne, falls vorhanden.

Schematische Darstellung (Beispiel 205 cm Mauerscheibe)

Stk (inkl. Montage) _________		Einheitspreis €/Stk ________

Gesamtbetrag € _________

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125