Ausschreibungstext

L-Tec Systemwinkel (Hochlast, XF+)

von Lithonplus oder gleichwertig

Charakteristika: Mauerscheiben nach DIN EN 15258 bzw. BGB-RiNGB (Liste C des Institutes für Bautechnik) mit Bewehrung aus Stahl und/oder Fasern. Für die Maßtoleranzen des fertigen Bauwerks wird die DIN 18202 vertraglich vereinbart. Schalungsglatt außer Verfüllseite.

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

- Betongüte C 35/45

- Erhöhter Frostwiderstand für den Einsatz in Verkehrsflächen

- Expositionsklassen XF+, XD2, XS 2, XC 4

XF+ entspricht einer Abwitterung < 1000 g/m² im CDF-Verfahren

- Sichtbetonklasse SB 4 (vorne und hinten)

- Fase 8/8

- Verdichtungserddruck nachgewiesen (s. Statik)

- Kanten (Sichtbereich) 90°, keine Konizität

Form A 	h = 55 cm			Form B 	h = 130 cm

h = 80 cm					h = 155 cm

h = 105 cm

Form C 	h = 180 cm

h = 205 cm

h = 230 cm

h = 255 cm

h = 280 cm				Tabelle zu Form C

h = 305 cm

h = 355 cm

h = 405 cm

L-Tec Mauerscheibe

Typ: 	Breite: 	_______

Höhe:	_______  (Wichtig!!! Einbindetiefen nach Statik beachten)

Oberflächenbearbeitung:

Lastfall: A bis D, E	(Spezifizierung nach Lithonplusvorgaben, z.B. SLW 60)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Eckelemente - Winkel: 90°

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Fundament

Erstellen eines frostsicher gegründeten Fundamentes aus einem Beton C 20/25 mit unterseitiger Drainage. Als Frostschutzmaterial mit einer Gründungsebene (- 80 cm) muss das Hinterfüllmaterial (STS 0/32, TL SoB) verwendet werden. Die Fundamentmaße sind abhängig von den baulichen Situation und der zu erwartenden Belastung - die Herstellerangaben sind zu beachten (s. Einbauhinweise). Das Fundament muss tragfähig sein. Die Höhen sind exakt nach Detailzeichnungen anzupassen – die Endhöhen sind zu berücksichtigen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Drainage (PVC-Filterrohr DN 100)

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Einbau

______lfm Lithonplus „L-Tec Mauerscheibe xF+ (Typ Hochlast)“ in Sichtbetonqualität auf ein frostsicher, nach den statischen Vorgaben des Herstellers, gegründetes Betonfundament

flucht- und höhengerecht auf ein Mörtelbett MG III versetzen. Die 0,5 cm breiten Stoßfugen sind an der Rückseite der Mauerscheiben mit einem 10cm breiten Dichtstreifen (selbstklebend) abzudichten. Am Boden der frostsicheren Gründung ist eine Drainageleitung, bestehend aus Filterrohren DN 100 zu verlegen. Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller Materialien und erforderlichen Nebenarbeiten.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Transportschlaufen M 16 (bis 1,55 m L-Tec)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Transportschlaufen M 20 (ab 1,80 m L-Tec)

Stk _________		Einheitspreis €/Stk ________	Gesamtbetrag € _________

Abstandhalter aus Kunststoff:

Einheitspackung

Satz = 10 Stk.

Anzahl Packung je 10 Stk ______

Einheitspreis €/Packung: _________		Gesamtbetrag €: ______

Hinterfüllung

Die Mauerscheiben sind bis auf die Gründungsebene mit einem frostsicheren, gebrochenen Material (φ = 37,5°, STS 0/32 nach TL SoB) zu hinterfüllen (nach Statik bzw. Fundamentierungsmaterial nach Lithonplus). Das hinterfüllte Material ist lagenweise zu verdichten. Das Verdichtungsgerät darf nicht unmittelbar (Abstand > 30 cm) an die Mauerscheiben herangeführt werden. Die Belastung durch Baugeräte während der Bauzeit dürfen die zulässigen Lastannahmen nicht überschreiten. Das Hinterfüllmaterial wird in ausreichender Dicke nach Bodengutachten hinterfüllt.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Schematische Darstellung

x = Einbindetiefe

d = Fundamentdicke

b = Fundamentbreite*

ü = Überstand

FM = frostsicheres Material

*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Gründen verlängert werden

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch- Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125