Ausschreibungstext

Randbegrenzung aus Bordsteinen herstellen:

OmniBord® Plus EH 21 nach DIN EN 1340 Typ IDT

von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- Unbearbeitete Betonsteinoberfläche (Cassero)

- Gleitwiderstand USRV > 65

- keine seitliche Konizität

- Einstiegshöhe 21 cm (EH 21)

- Oberseitige Minifase (umlaufend)

- (abgesenkte) Profilierung der Oberseite

- Busbordstein mit „horizontaler“ Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang   zur schrägen Anfahrfläche

- Maße nachfolgend gerundet

OmniBord® Plus gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN 483 „Bordsteine aus Beton – Formen, Maße, Kennzeichnung“ liefern und fachgerecht in ein Betonfundament versetzen.

Hinweistext:  Nachfolgend Normalsteine EH21

Normalstein EH21 (LP-Nr. 3383573)
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe:  36 cm; Bauteillänge:  100 cm 		
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext:  Nachfolgend Übergangsstein von EH21 für den Anschluss auf EH18

Übergangsstein rechts von EH21 auf EH18 (LP-Nr. 3383574)
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe:  36 - 33 cm; Bauteillänge:  50 cm 		
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Übergangsstein links von EH21 auf EH18 (LP-Nr. 3383575)
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe:  36 - 33 cm; Bauteillänge:  50 cm 		
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Distanzfugenscheibe EH21

Distanzfugenscheiben (weiß) EH21 (LP-Nr. 61038399)

Mit ausgesparten Kanten (unten 20 mm/ hinten 5 mm)

50 x 43,5/31 x 0,5

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext:  Nachfolgend Normalsteine EH18

Normalstein EH18 (LP-Nr. 3383567)
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe:  33 cm; Bauteillänge:  100 cm 		
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Halbstein EH18 (LP-Nr. 3383568)

Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe:  33 cm; Bauteillänge:  50 cm 		
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Übergangssteine EH18 auf Anschluss 12 cm „Gerade Spurführung“
geeignet für den Anschluss an Beton-Hochborde 12-15/30 oder 25

Übergangsstein rechts „Gerade Spurführung“ 18 auf 12 cm (LP-Nr. 3383569)

Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm

Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Übergangsstein links „Gerade Spurführung“ 18 auf 12 cm (LP-Nr. 3383570)

Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm

Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Übergangssteine EH18 auf Anschluss 12 cm „Gerade Spurführung Vorderkante bündig VKB“ geeignet für den Anschluss an Beton-Hochborde 12-15/30 oder 25 und für den Anschluss an Rampensteine 12/6 geeignet

Übergangsstein rechts „Gerade Spurführung VKB“ 18 auf 12 cm  (LP-Nr. 5003247)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 - 33 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Übergangsstein links „Gerade Spurführung VKB“ 18 auf 12 cm (LP-Nr. 5003246)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 - 33 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Übergangssteine EH18 auf Anschluss 12 cm „Vorderkante bündig mit Rechtsschwenk“ geeignet für den Anschluss an Beton-Hochborde 12-15/30 oder 25; Kombination mit Rampenstein nur mit rückseitigem Versprung möglich

Übergangsstein rechts „Vorderkante bündig mit Rechtsschwenk“ 18 auf 12 cm 
(LP-Nr. 3383571)	
Breite oben:  30 cm - 43 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Übergangsstein links „Vorderkante bündig mit Rechtsschwenk“ 18 auf 12 cm
(LP-Nr. 3383572)	
Breite oben:  30 cm - 43 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Übergangssteine EH18 auf Anschluss 15 cm „Gerade Spurführung“
geeignet für den Anschluss an Beton-Hochborde 15-18/30 oder 25

Übergangsstein rechts „Gerade Spurführung“ 18 auf 15 cm (LP-Nr. 5000789)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 30 cm; Bauteillänge:  100 cm

Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Übergangsstein links „Gerade Spurführung“ 18 auf 15 cm (LP-Nr. 5000790)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  43 cm       
Bauteilhöhe: 33 cm - 30 cm; Bauteillänge:  100 cm

Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Rampensatzsteine für den Anschluss an den „Übergangsstein rechts/links „Gerade Spurführung VKB“ 18 auf 12 cm“ geeignet

Rampenstein rechts 12 auf 6 cm Anschluss an Rundbord (LP-Nr.  5000842)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  33 cm       
Bauteilhöhe: 30 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Rampenstein links 12 auf 6 cm Anschluss an Rundbord	(LP-Nr.  5000843 )	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  33 cm       
Bauteilhöhe: 30 cm - 27 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Rampenstein rechts 6 auf 0 cm (LP-Nr. 5000844)		
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  33 cm       
Bauteilhöhe: 24 cm - 18 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Rampenstein links 6 auf 0 cm (LP-Nr. 5000845)	
Breite oben:  30 cm; Breite unten:  33 cm       
Bauteilhöhe: 24 cm - 18 cm; Bauteillänge:  100 cm
Farbe:    Betonweiß

Stück: _____	€/Stück: ______________

Hinweistext: Nachfolgend Distanzfugenscheibe EH18

Distanzfugenscheiben (weiß) EH18 (LP-Nr. 61038398)

Mit ausgesparten Kanten (unten 20 mm/ hinten 5 mm)

50 x 43,5/36 x 0,5

Stück: _____	€/Stück: ______________

Einbaubeschreibung:

Bordsteine nach DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht mit einer 5 cm Mörtelschicht (Zwischenschicht) auf ein mindestens 20 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament aus C 20/25 mit Haftschlämme versetzen.

Mörtelbettung 5 cm zum Ausgleich konstruktiver Toleranzen der Steine

trassmodifizierte, hydraulisch gebundene Werksmörtelmischung „x-terra 400“

Druckfestigkeit > 35 N/mm², Haftzug > 1,5 N/mm² im Mittel,

Wasserdurchlässigkeit > 2,5 x 10-4 m/s

Der Fundamentbeton ist zu verdichten und muss nach 28 Tagen eine Druckfestigkeit von > 12 N/mm² (Bohrkern) aufweisen. Sollten in Rücksprache mit dem AG Betone mit einer Festigkeit < C 20/25 eingesetzt werden, muss vom Auftragnehmer ein Festigkeitsnachweis am Bohrkern (3 Proben/ 1000 lfm) erfolgen. Die Bohrpunkte werden von der Bauleitung festgelegt.

Die Rückenstütze ist bis 1/3 unter der Oberkante der Einfassung herzustellen. Rückenstütze ist zu schalen und mindestens 15 cm dick auszuführen. Der Beton der Rückenstütze ist zu verdichten.

Fugenbreite 4 +/- 2 mm (passend auf Fugenscheibe ca. 5-6 mm abstimmen)

Bei fußläufigen Bereichen können in Rücksprache mit der Bauleitung abweichende Fundamentmaße vereinbart werden.

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125