Ausschreibungstext

Betonsteinbelag herstellen:

Pflastersätze nach DIN EN 13198

z.B. von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- Unbearbeitete Betonsteinoberfläche (Cassero), gefaste Kanten

- Gleitwiderstand USRV > 65

- Frost- und Tausalzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP

- Erhöhte Frühfestigkeit (Einbaufähig 14-Tage nach Produktion)

- Bei Verwendung mineralischer Farbstoffe, haben diese eine erhöhte

UV-Beständigkeit

Farbe:

Verband:	Auspflasterungen zum Lückenschluss und im Randbereich werden per Hand analog der anschließenden Flächenbefestigung verlegt.

Schachtumrandung (für Ø 800 mm)

Steinmaße* (Aussparung nach Detailplan)

Länge	29,85 cm x  Breite 29,85 x  Dicke 10 cm

Stk. ______				€/Stk. ___________

Stk. ______		Einheitspreis €/m²: _________		Gesamtbetrag €: ______

Straßenkappensatz (für Ø 14,5 cm)

Steinmaße* (Aussparung nach Detailplan)

Länge	30 cm x  Breite 30 x  Dicke 10 cm

Stk. ______				€/Stk. ___________

Stk. ______		Einheitspreis €/m²: _________		Gesamtbetrag €: ______

Straßenkappensatz (für Ø 19 cm)

Steinmaße* (Aussparung nach Detailplan)

Länge	40 cm x  Breite 40 x  Dicke 10 cm

Stk. ______				€/Stk. ___________

Stk. ______		Einheitspreis €/m²: _________		Gesamtbetrag €: ______

Straßenkappensatz (für Standard-Hydrant)

Steinmaße* (Aussparung nach Detailplan)

Länge	60 cm x  Breite 60 x  Dicke 10 cm

Stk. ______				€/Stk. ___________

Stk. ______		Einheitspreis €/m²: _________		Gesamtbetrag €: ______

Zuarbeiten

Nassschneiden von Pflastersteinen einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: ______			Gesamtbetrag €: ______

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch- Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125