Ausschreibungstext

Betonsteinbelag herstellen:

Betonpflasterstein nach DIN EN 1338 Typ KID  (Klasse K nur bei Diagonalen > 300 mm)

z.B. Rainplus LP – Rocca von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: 	- Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m³

- Gerumpelte, getrommelte Oberfläche, teilweise gebrochene Kanten				- Gleitwiderstand USRV > 65

- 4-seitige Verschiebesicherung

- Abstandnocken in abgestufter Tiefe 3/4 mm

- Fugenfüllraum > 265 mm³ (Mittelwert pro cm Länge und Höhe)

- Frost- und Tausalzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP

- Erhöhte Frühfestigkeit (Einbaufähig 14-Tage nach Produktion)

- Betonzusatzmittel zur Verminderung des Ausblühverhaltens

- Bei Verwendung mineralischer Farbstoffe, haben diese eine erhöhte

UV-Beständigkeit

Farbe:

Verband:

Einbaubeschreibung:

Abgleich der Belastungsklasse nach Lithonplusvorgaben.

Betonpflasterfläche nach DIN 18318, ZTV Pflaster und Verlegeplan herstellen.

Färbende Gesteinskörnungen dürfen nicht eingesetzt werden.

Pflasterbett im verdichteten Zustand 4 cm (+/- 1 cm)

Bettungs- und Fugenmaterial SZ-LP 05 der Korngruppe 0/5

(gebrochen, Sandanteil ca. 30 M.-%, Ecs35, SZ 18)

Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%

Fugenbreite von 4 mm (+/-1 mm)

Verlegung

Beim Verlegen der Steine/Platten sind diese auf das Rastermaß auszurichten.

Fugen mit Fortschreiten der Verlegung kontinuierlich verfüllen.

Abgelegte Steine/Platten z.B. mit Gummihammer in der Höhe anpassen, danach abgekehrten Belag geschützt (Gleitplattenvorrichtung) verdichten. Gewicht der Rüttelplatte < 200 kg, Fugen mit o.g. Material erneut verfüllen.

Fugenschluss - Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter kontrollierter Wasserzugabe einschlämmen

Grundreinigung zur Abnahme – Der Belag ist unter Zuhilfenahme von Wasser, ggf. geeigneter Reinigungsmittel und Bürsten zu reinigen.

Steinmaße (Rastermaße)

____x____	Nenndicke 8cm	m² ______				€/m² ___________

____x____	Nenndicke 8cm	m² ______				€/m² ___________

m² ______		Einheitspreis €/m²: ______			Gesamtbetrag €: ______

- Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

- Nenndicke nach DIN EN bei Scheinfuge geringer

Fugen- und Bettungsmaterial

SZ-LP 05	(ca. 10 to/100m²)	to ______				€/to ___________

to ______		Einheitspreis €/to: ______			Gesamtbetrag €: ______

Zuarbeiten

Nassschneiden von Pflastersteinen einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: ______			Gesamtbetrag €: ______

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch- Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125