Ausschreibungstext

Betonmauersteine nach DIN EN 13198

z.B. Vino Mur von Lithonplus oder gleichwertig

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte müssen mit CSC Gold Standard zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des „Concrete Sustainability Council“ weist eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB anerkannt.

Charakteristika: Hochwertiges, hinterfülltes Mauerwerk mit strukturierten Beton gefertigt nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen. Die Herstellerangaben samt zul. statischer Höhe sind zu berücksichtigen.

Länge der Mauer		_________ Meter

Höhe der Mauer		_________ Meter (zul. statische Höhe mit Lithonplus abklären)

Anzahl der Pfeiler		_________ Meter

Farbe:

Steingrößen:

Normalstein			35/25/15 		€/Stein _______

Großer Endstein 		25/25/15 		€/Stein _______

Kleiner Endstein		10/25/15		€/Stein _______

Mauer gesamt auf Länge mit Fundament		€/ges ______

Statik

Einbaubeschreibung

Die Vino Mur - Mauersteine sind gemäß einer Planskizze lot- und fluchtgerecht unter Berücksichtigung der angegebenen Höhenpunkte mit Mittelbettmörtel (MG III, ausblühungsfrei, frostbeständig) zu vermauern. Die Mauer wird auf ein frostsicher gegründetes Betonfundament nach der Lithonplus Verlegerichtlinie versetzt. Die unterste Reihe wird zu 50% in den Belag (OK Belag) eingebunden. Nach dem fachgerechten Versetzen der Mauer, sind die obersten Steine mit 1 % abfallend von der Sichtseite zu vermauern. Das hinterfüllte Material ist lagenweise zu verdichten. Das Verdichtungsgerät darf nicht unmittelbar (Abstand > 30 cm) an die Mauerscheiben herangeführt werden. Die Belastung durch Baugeräte während der Bauzeit dürfen die zulässigen Lastannahmen nicht überschreiten. Das Hinterfüllmaterial wird in ausreichender Dicke nach Bodengutachten hinterfüllt. Eine detaillierte Aufbauanleitung kann bei Lithonplus angefordert werden.

Fundament

Erstellen eines frostsicher gegründeten Fundamentes - b 60 cm/ t 40 cm - aus einem Beton C 12/15 mit unterseitiger Drainage. Als Frostschutzmaterial mit einer Gründungsebene (- 80 cm) muss das Schotter- oder Kiestragschichtmaterial nach TL SoB verwendet werden. Die Fundamentmaße sind abhängig von der baulichen Situation und nach Detailzeichnungen anzupassen (z.B. Abschrägungen beim Belagsanschluss). Das Fundament muss tragfähig sein. Die Endhöhen des Mauerwerks sind zu berücksichtigen.

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Drainage (PVC-Filterrohr DN 100)

lfm ______		Einheitspreis €/lfm: _________		Gesamtbetrag €: ______

Lithonplus GmbH & Co. KG

Zentrale Lingenfeld:

Karl-Lösch-Straße 3

67360 Lingenfeld

Telefon: 06344/949-0

Telefax: 06344/949-125